	Firma MUSTERMANN

Beispielstrasse 1

PLZ Ort
	WPK-Handbuch (Musterhandbuch)
Schweißtechnische Fertigung / Metallbau / Stahlbau

Teil 1: Allgemeines
	[image: image1.png]





	Anlage 12-3-1 zum WPK-Handbuch

Protokoll Korrosionsschutz
	MUSTERMANN Metallbau

Feilchenweg 5

Schönwetter
	LOGO



	Projekt:
	
	
	

	Auftrags-Nr.:
	
	
	
	


Bauteil:
z. B. Podest, Ebene 1

	Bauteil- / Flächen-Nr.
	Datum
	Arbeitsvorgang
	Verfahren / Reinheitsgrad
	Sollschicht-dicke, µm
	Wetter-bedingungen
	Temp. Luft, °C
	Temp. Bauteil, °C
	Luft-feuchtigkeit      %
	Tau-punkt    °C
	Strahlmittel / Beschichtungs-stoff
	Farb-Ton
	Charge

	1
	01.03.12
	Strahlen
	SA 2 1/2 
	
	außen, trocken
	12,1
	13,1
	63,2
	5,4
	Stahlsplitt
	
	

	1
	01.03.12
	Grundbeschichtung
	airless
	70
	Halle
	17,8
	18,0
	50,1
	6,1
	Produktname
	
	

	1
	03.03.12
	Kantenschutz
	Pinsel
	80
	Halle
	15,0
	15,6
	48,6
	6,5
	Produktname
	
	

	1
	05.03.12
	Zwischenbeschichtung
	airless
	60
	Halle
	21,1
	20,7
	51,7
	7,5
	Produktname
	
	

	1
	07.03.12
	Deckbeschichtung
	airless
	80
	Halle
	19,8
	18,8
	51,2
	6,3
	Produktname
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabelle 1: Applikationsbedingungen

	Bauteil- / Flächen-Nr.
	Datum der Messung
	Uhrzeit der Messung
	Schicht
	Schichtdicke, kleinster Einzelwert

µm
	Schichtdicke, Durchschnitts-wert

µm
	Gesamtanzahl der Messwerte
	Bemerkung, Auffälligkeiten

	1
	01.03.12
	
	Grundbeschichtung
	
	
	
	

	1
	03.03.12
	
	Kantenschutz
	
	
	
	

	1
	05.03.12
	
	Zwischenbeschichtung
	
	
	
	

	1
	07.03.12
	
	Deckbeschichtung
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tabelle 2: Schichtdicken

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Seite:   1 von 1


	Rev.: 02 vom: 22.10.2017
	
	
	Seite:   1 von 1



[image: image1.png]