	Anlage 8-2-2 zum WPK-Handbuch

WPS Kehlnaht
	MUSTERMANN Metallbau

Feilchenweg 5

Schönwetter
	     LOGO



	Ort
	
	Nahtvorbereitung / Reinigung:
	

	Schweißverfahren:
	135 (MAG)
	Grundwerkstoff:
	S355J2

	Beleg-Nr.:
	WPS 02
	Werkstückdicke [mm]:
	15 mm

	Hersteller:
	MUSTERMANN
	Außendurchmesser [mm]:
	-

	Nahtart:
	FW (Kehlnaht)
	Schweißposition:
	PB

	Fugenvorbereitung (siehe Skizze):
	
	Schweißspalte [mm]:

Bei FW a-Maß:
	a-Maß = 8mm


	Gestaltung der Verbindung
	Schweißfolge

	[image: image1.jpg]




	[image: image2.jpg]_|ru¢\w







Einzelheit des Schweißens:

	Schweiß-raupe
	Schweiß-prozess
	Ø Zusatz-werkstoff
	Stromstärke A
	Spannung V
	Stromart / Polung
	Draht-vorschub

m/min
	Vorschub-geschwindigkeit

mm/min
	Wärme-einbringung

	1
	135
	1,2
	280-300
	28-30
	= +
	8-10
	620-650
	-

	2
	135
	1,2
	280-300
	28-30
	= +
	8-10
	620-650
	-

	3
	135
	1,2
	280-300
	28-30
	= +
	8-10
	620-650
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Schweißzusatzbezeichnung und –fabrikat:
	DIN EN ISO 14341 – G3Si1, ESAB xy
	Weiteres:
	-

	Rücktrocknung:
	-
	Pendeln / Strichraupen (max. Raupenbreite):
	Strichraupen

	Schutzgas / Schweißpulver
	DIN EN IS 14715 – M21
	
	

	Durchflussmenge:
	12-14 l/min
	Spezielle Parameter für Pulsschweißen / Oszialation (Amplitude, Frequenzen, Verweilzeiten)
	-

	Wurzelschutz:
	-
	
	

	Durchflussmenge;
	-
	
	

	Vorwärmtemperatur:
	120 °C
	
	

	Zwischenlagentemperatur:
	-
	
	

	Wasserstoffarmglühen:
	-
	Stromkontaktrohrabstand:
	-

	Haltetemperatur /-dauer
	-
	Brenneranstellwinkel:
	neutral

	Wärmenachbehandlung (Zeit, Temperatur, Verfahren, Aufheiz- / Abkühlraten):
	-
	
	


___________________________________

_______________________________

Name, Datum, Unterschrift



Name, Datum, Unterschrift

Erstellung





Bestätigung

	Rev.: 2  vom 27.10.2017
	
	Seite 1 von 1



